POLYTARP PRODUCTS – SUPER SIX ® TABLE OF RESULTS REPORT NO. 38-30892

| TEST | CAN2-51.34-M86 REQUIREMENTS | RESULTS | COMMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions: (m) Nominal length Nominal width Actual length Actual width | - - > = nominal > = nominal | 53.8 2.59 53.8 2.66 | - - passed passed |
| Thickness (um.) Single point Average | > = 120 > = 150 | 139 154 | passed passed |
| Resin Properties: Density (g/ml) Melt index (g/10 min.) | > = 0.905, < = 0.930 < = 1.5 | 0.921 0.875 | passed passed |
| Water Vapour Permeance: (ng/Pa.s.m2) | < = 15 | 2.2 | passed |
| Impact Strength: - Method B (g) | > = 300 | 306 | passed |
| Oxidizative Induction Time: (min.) – at 190 deg. C | > = 30 | 190 | passed |
| Tensile Strength: (Mpa) M. D. unaged M. D. aged Change (%) T. D. unaged T. D. aged Change (%) | > = 12 - > = - 50 > = 8 - > = - 50 | 18.9 18.3 3.2 18.9 18.8 - 0.5 | passed passed passed passed passed passed passed |
| Elongation: (%) M. D. unaged M. D. aged Change (%) T. D. unaged T. D. aged Change (%) | > = 225 - > = - 50 > = 350 - > = - 50 | 578 538 - 6.9 636 624 - 1.9 | passed passed passed passed passed passed |